## Slide 1
MEZCLAS BITUMINOSAS CON POLVO DE NEUMÁTICO. UNA SOLUCIÓN TÉCNICA Y AMBIENTAL
Madrid, 3 de diciembre 2014

## Slide 2
Mezclas bituminosas con polvo de neumático. Una solución técnica y ambiental

## Slide 3: Mezclas bituminosas con polvo de neumático
Fabricación del ligante
Respetar las temperaturas mínimas de fabricación 180 °C
Recomendable comenzar la fabricación con el betún a 190 ° C
  La incorporación del polvo de neumático provoca la disminución de la temperatura final del producto
Se recomienda el siguiente sistema de agitación
  Agitador vertical para homogeneización
  Agitador lateral para dispersión y cizallamiento del polvo de neumático
Cumplir los tiempos mínimos de agitación establecidos
  Normalmente superiores a cuando se fabrican betunes modificados con SBS
Controlar los tiempos de digestión y maduración del ligante modificado
Notes: El neumático triturado no se “disuelve” en el betún y queda en suspensión => Problemas de sedimentación

## Slide 4: Mezclas bituminosas con polvo de neumático
Transporte
Emplear cisternas en perfectas condiciones de uso, aisladas térmicamente, calorífugas, y si fuera posible con dispositivo de calentamiento. Dotadas a su vez preferentemente, con sistemas para la toma de muestras
No proceder a la carga de cisternas cuando el producto se encuentre a temperatura inferior a 180 °C
No emplear la cisterna de transporte para almacenamiento del producto en la planta de MBC
Notes: El neumático triturado no se “disuelve” en el betún y queda en suspensión => Problemas de sedimentación

## Slide 5: Mezclas bituminosas con polvo de neumático
Almacenamiento en planta de MBC (I)
Comprobar el estado de los depósitos
  Evitar contaminación con otros productos previamente almacenados
Respetar las condiciones de manipulación y carga/descarga
  Es un producto que se manipula a temperatura elevada
Verificar la capacidad de almacenamiento en planta de MBC
  Planificar conjuntamente el suministro con la planta suministradora

## Slide 6: Mezclas bituminosas con polvo de neumático
Almacenamiento en planta de MBC (II)
Instalar un filtro previo a la descarga
  Minimiza la entrada de residuos al depósito de almacenamiento
  Malla de luz de 4-5 mm
  Limpieza al comienzo o al final de la jornada de trabajo
Respetar las temperaturas recomendadas para el almacenamiento de este tipo de productos, que no deben ser inferiores a 160 °C

## Slide 7: Mezclas bituminosas con polvo de neumático
Almacenamiento en planta de MBC (III)
Almacenar el menor tiempo posible en planta
  Planificación
  Consumir en un plazo de 48 h
Recircular y agitar si es posible el producto almacenado en la planta de MBC, sobre todo para periodos de almacenamiento superiores a 24 horas
Respetar la temperatura mínima de fabricación de mezcla (No bajar de 165 °C)

## Slide 8: Mezclas bituminosas con polvo de neumático
Almacenamiento en planta de MBC (IV)
¿Qué puede ocurrir si no se siguen las recomendaciones?
  El caucho sedimenta depositándose en la parte inferior del depósito así como en los intercambiadores de calor del mismo
  Enfriamiento del betún caucho
  El caucho no es soluble en disolventes => Eliminación manual
¿Posibles soluciones?
  Introducir en el depósito un ligante convencional con recirculación para que arrastre el caucho depositado

## Slide 9: Mezclas bituminosas con polvo de neumático
Fabricación de la mezcla en planta de MBC (I)
El caucho de NFU
  Aumenta viscosidad del betún
  Mezclas con película betún más gruesa sin escurrimiento sin exudaciones
  Aumenta elasticidad y resiliencia a altas T
Las mezclas con NFU
  Mejor resistencia a la fisuración
  Mejores comportamientos a deformaciones plásticas y fática que una mezcla con betún convencional
Cuidado con granulometrías cerradas
  Si el contenido de huecos es bajo => Recuperación elástica partículas caucho
En alguna ocasiones aumentar tiempos amasado 3-4 s

## Slide 10: Mezclas bituminosas con polvo de neumático
Puesta en obra de MBC con betún con polvo de neumático (I)
¿Qué precauciones hay que tomar?
  T fabricación ,extensión y compactación superiores
  Evitar recuperación forma del caucho
  Compactar hasta T<T establecida en fórmula de trabajo aunque se haya alcanzado ya la densidad óptima

## Slide 11: Mezclas bituminosas con polvo de neumático
Experiencia en obra (I)
2002 => 15000 t => D-20
2004 => 13000 t => S-12
2005 => 3000 t => S-20
2007 => 66000 t => S-20 y M-10
2008 => 23000 t => AC22 Bin S y BBTM 11A
2009 => 201500 t => AC22 Base G, AC 16 Surf S, BBTM 11-A, BBTM 11-B, tipos AC22 Bin D
2010 => 91000 t => AC 16 Surf S, BBTM 11-A, BBTM 11-B
2011=> 24000 t => AC22 Bin
2.012-2.014 => 8000 t => AC 16 Surf S, BBTM 11-A
440.500 t de mezcla producida

## Slide 12: Mezclas bituminosas con polvo de neumático
Conclusiones (I)
Los betunes con caucho son una opción viable
El caucho mejora las propiedades de los betunes de partida
Para el buen comportamiento de las mezclas con caucho de NFU hay que seguir unas recomendaciones
  En Fabricación
  En transporte
  En almacenamiento
  En puesta en obra